| Министерство | Форма 3.3 |
| --- | --- |
| Объединение, трест ООО «Газстрой» | Основание: ВСН 012-88 (Часть II) Миннефтегазстрой |
| СМУ, СУ, ПМК, КТП СМУ №1 |  |
| Участок №3 | Строительство: МГ «Сила Азии» 1 нитка. Участок км 950- км 1545 |
|  | Объект: КУ км 1045 |
| Акт №___14____ |
| о результатах проверки изделий |
| Труба стальная Ø108х6 - 78 м.п. |
| (вид изделий: труба, детали, синтетические силовые пояса для балластирующих устройств…) |
| на соответствие технической документации |
|  | от « | 12 | » | 04 | 2021 г. |  |  |
| Составлен представителями: |  |
| строительной организации: | Производитель работ ООО «Газстрой» В.М. Смирнов |
|  | (должность, организация, фамилия, инициалы) |
| службы контроля качества: | Ведущий инженер СК ООО «Газстрой» А.К. Петров |
|  | (должность, организация, фамилия, инициалы) |
| заказчика: | Инженер по надзору за строительством ООО «Инвестстрой» С.И. Рыбаков |
|  | (должность, организация, фамилия, инициалы) |
| в том, что произведён | сплошной | осмотр |
|  | (сплошной, выборочный с выборкой) |  |
| трубы Ø108х6 - 78 м.п. |
| (наименование изделия) |
| предназначенных проектом | 12014561-16-2019-ТХ.С |
|  | (номер проекта, чертежа, дата) |
| для строительства на участке трубопровода: | КУ км 1045 |
|  | (привязка, км/ПК) |
| 1. Осмотром геометрических размеров и маркировки |  |
| Труба Ду108х6-09Г2С - 78 м.п. |
| (труб, деталей, силовых поясов и т.д.) |
| совместно с проектом и сопроводительной документацией: |
| Сертификатом качества №АК – 045780/01 |
| (сертификатами, паспортами) |
| на изделие установлено, что: |
| Труба Ду108х6-09Г2С - 78 м.п. |
| (наименование изделия) |
| по своим геометрическим размерам | Ø108х6 мм. |
| (для труб указать диаметр, толщину стенки, мм, для отвода угол изгиба, град, и т.д.) |
| и номеру технических условий, указанному на изделии, | соответствует |
|  | (соответствует, не соответствует) |
| проекту, рабочие чертежи номер | 12014561-16-2019-ТХ.С |
| 2. Сопроводительная документация: |
| Сертификат качества №АК – 045780/01 |
| (паспорта, сертификаты) |
| имеются в полном комплекте. |
| 3. Характеристики механических свойств |
| по данным сопроводительной документации |
| (по данным сопроводительной документации, при необходимости результатом испытаний) |
| соответствуют требованиям проекта | 12014561-16-2019-ТХ.С |
| технических условий | ГОСТ 8732-78 |

| Представитель строительной организации: | В.М. Смирнов |  | 12.04.2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) | (дата) |
| Представитель контроля качества: | А.К. Петров |  | 12.04.2021 г. |
|  |  | (подпись) | (дата) |
| Представитель заказчика: | С.И. Рыбаков |  | 12.04.2021 г. |
|  |  | (подпись) | (дата) |